Table A1  Experimental data

| Oxides | Ref. | Temp. (K) | O/M ratio | D* (m2/s) | D (m2/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CeO2 | (Floyd, 1973) | 1373 1373 1373 1373 | 2.000 2.000 1.935 1.861 | 2.10.E-12 2.85.E-12 1.86.E-11 1.68.E-10 |  |
|  | (Gotte et al., 2007) | 1250 | 1.905 | 2.60.E-11 |  |
|  | (Kamiya et al., 2000) | 1573 1473 1373 1273 1173 1073 | 1.999 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 | 1.10.E-11 2.95.E-12 8.13.E-13 2.51.E-13 5.62.E-14 2.51.E-14 |  |
|  | (Millot and Mierry, 1985) | 1244 1244 1244 1244 1244 1244 | 1.970 1.942 1.897 1.848 1.783 1.682 | 6.20.E-09 5.23.E-09 5.10.E-09 7.90.E-09 1.17.E-08 8.60.E-09 |  |
| ThO2 | (Ando et al., 1976) | 1636 1519 1894 2139 1389 2196 2012 1754 | 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 | 8.37.E-14 8.64.E-14 1.30.E-12 8.37.E-12 3.72.E-14 1.20.E-11 3.06.E-12 2.01.E-13 |  |
| UO2 | (Watanabe and Kato) | 1673 1673 1673 1673 1673 1773 1873 1873 1873 1873 1873 | 2.082 2.062 2.037 2.024 2.004 2.070 2.101 2.080 2.068 2.050 2.030 |  | 3.73.E-08 1.05.E-09 3.47.E-08 1.67.E-09 8.36.E-09 8.66.E-08 1.16.E-08 2.38.E-07 6.24.E-08 1.86.E-08 1.20.E-08 |
|  | (Dornelas and Lacombe, 1967) | 1374 1274 1173 | 2.000 2.000 2.000 | 1.85.E-14 3.17.E-15 3.85.E-16 |  |
|  | (Matzke, 1987) | 1998 1902 1803 1700 1601 1504 1401 1299 1199 1101 1000 892 | 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 | 7.07.E-12 3.32.E-12 1.42.E-12 5.19.E-13 1.78.E-13 5.06.E-14 1.19.E-14 2.17.E-15 3.29.E-16 3.63.E-17 2.01.E-18 7.61.E-20 |  |
|  | (E. Ligeon, 1970) | 917 | 2.000 | 8.91.E-20 |  |
|  | (Dorado et al., 2011) | 1224 1152 1072 1022 1224 1144 1073 1024 | 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 | 2.81.E-16 3.20.E-17 3.54.E-18 6.08.E-19 5.41.E-15 8.73.E-16 7.98.E-17 1.94.E-17 |  |
|  | (Lay, 1970) | 1343 1293 1293 1257 1164 1133 1087 1023 973 973 873 | 2.002 2.004 2.004 2.004 2.003 2.006 2.003 2.007 2.001 2.002 2.089 |  | 1.46.E-09 9.12.E-10 1.14.E-09 5.26.E-10 2.97.E-10 1.09.E-10 1.11.E-10 4.90.E-11 5.07.E-11 1.92.E-11 3.25.E-12 |
|  | (Bittel et al., 1969) | 2108 2068 1993 1988 1898 1883 1873 1793 1773 1768 1768 1678 1673 1668 1663 1478 1478 1373 1368 1273 1158 | 2.090 2.074 2.095 2.055 2.093 2.074 2.100 2.071 2.094 2.109 2.132 2.074 2.110 2.131 2.053 2.057 2.064 2.023 2.037 2.050 2.039 |  | 1.12.E-08 8.10.E-09 5.30.E-09 3.20.E-09 2.37.E-09 3.00.E-09 1.21.E-09 8.68.E-10 1.24.E-09 8.79.E-10 8.31.E-10 8.48.E-10 2.90.E-10 5.66.E-10 2.81.E-10 5.27.E-11 4.49.E-11 3.03.E-12 9.88.E-12 1.04.E-12 2.58.E-13 |
|  | (Ruello et al., 2004) | 1273 1573 1673 | 2.013 2.008 2.003 |  | 2.40.E-11 3.90.E-10 2.80.E-10 |
| PuO2 | (Kato et al., 2013) | 1473 1673 1673 1773 1773 1773 1773 1773 1773 1773 1873 1873 | 2.028 2.018 2.013 2.009 1.989 1.984 1.982 1.98 1.97 1.956 1.981 1.946 | 1.66.E-13 2.20.E-13 7.29.E-13 9.77.E-14 1.66.E-13 2.50.E-13 2.27.E-13 2.12.E-13 3.43.E-13 8.44.E-13 2.49.E-13 9.71.E-13 | 4.40.E-11 4.80.E-11 6.80.E-11 7.80.E-11 6.00.E-11 6.20.E-11 5.00.E-11 4.20.E-11 4.50.E-11 7.50.E-11 5.20.E-11 7.00.E-11 |
|  | (Mullins, 1972) | 1277 | 2.000 | 3.93.E-14 |  |
|  | (Deaton and Wiedenheft, 1973) | 1285 1180 1077 1003 | 2.000 2.000 2.000 2.000 | 8.68.E-15 1.69.E-15 3.09.E-16 7.26.E-17 |  |
|  | (Bayoglu et al., 1983) | 1396 1284 1225 1154 892 772 | 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 | 4.30.E-13 1.18.E-13 1.23.E-14 5.41.E-15 9.10.E-18 9.15.E-19 |  |
|  | (Bayoglu and Lorenzelli, 1979) | 1353 1353 1353 1353 1353 1353 | 1.995 1.990 1.970 1.950 1.920 1.900 |  | 1.45.E-08 1.22.E-08 9.50.E-09 8.20.E-09 7.00.E-09 6.40.E-09 |
|  | (Chereau and Wadier, 1973) | 1353 1353 1353 1353 1353 1353 | 1.995 1.990 1.970 1.950 1.920 1.900 |  | 1.17.E-08 1.06.E-08 8.90.E-09 8.20.E-09 7.60.E-09 7.20.E-09 |
| (U0.8Pu0.2)O2 | (Kato et al., 2009) | 1523 1573 1573 1573 1573 1573 1573 1573 1623 1623 1623 1623 1623 1623 | 1.994 1.992 1.992 1.993 1.992 1.997 1.994 1.992 1.990 1.990 1.998 1.999 1.997 1.995 |  | 2.90.E-10 2.90.E-10 3.20.E-10 2.90.E-10 3.30.E-10 3.20.E-10 3.30.E-10 3.00.E-10 3.20.E-10 3.80.E-10 2.60.E-10 3.40.E-10 2.60.E-10 3.60.E-10 |
|  | (Watanabe et al., 2017) | 1473 1473 1573 1573 1573 1673 1673 1673 1773 1773 1773 1773 1873 1873 1873 1873 | 1.999 1.998 1.999 1.997 1.996 1.996 1.995 1.999 1.991 1.996 1.991 1.992 1.994 1.983 1.986 1.984 |  | 8.90.E-10 5.30.E-10 5.70.E-10 1.00.E-09 5.60.E-10 9.60.E-10 4.80.E-10 1.70.E-09 1.10.E-09 1.70.E-09 2.00.E-09 1.30.E-09 2.10.E-09 5.60.E-10 1.10.E-09 8.70.E-10 |
|  | (Watanabe et al., 2020) | 1673 1673 1773 1773 1873 1873 1873 1873 | 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.000 2.003 2.001 | 1.40.E-11 5.31.E-12 7.95.E-12 1.25.E-11 2.12.E-11 1.45.E-11 5.56.E-11 5.15.E-11 |  |
|  | (Bayoglu and Lorenzelli, 1980) | 1373 1373 | 2.011 2.011 | 3.30.E-09 1.11.E-09 |  |
|  | (Bayoglu and Lorenzelli, 1984) | 1673 | 2.00 |  | 3.50.E-09 |
|  | (D'Annucci and Sari, 1977) | 473 573 673 473 773 543 573 | 1.999 1.995 1.999 1.999 2.03 2.055 2.055 |  | 9.81.E-13 1.01.E-11 4.62.E-11 1.14.E-12 5.48.E-11 3.13.E-12 6.01.E-12 |
| (U0.7Pu0.3)O2 | (Kato et al., 2009) | 1523 1523 1573 1573 1573 1573 1573 1623 1623 1623 | 1.992 1.992 1.985 1.987 1.991 1.989 1.987 1.979 1.988 1.984 |  | 1.40.E-10 1.50.E-10 1.20.E-10 1.60.E-10 1.80.E-10 1.80.E-10 1.60.E-10 2.50.E-10 2.00.E-10 2.20.E-10 |
|  | (Watanabe et al., 2017) | 1473 1573 1573 1673 1673 1673 1773 1773 1773 1873 1873 1873 | 1.999 1.997 1.996 1.993 1.994 1.996 1.992 1.989 1.995 1.982 1.992 1.992 |  | 5.30.E-10 5.60.E-10 2.40.E-10 3.50.E-10 2.20.E-10 7.20.E-10 9.10.E-10 5.80.E-10 3.70.E-10 1.60.E-09 8.40.E-10 6.00.E-10 |
|  | (Watanabe et al., 2020) | 1673 1673 1673 1673 1773 1773 1773 1773 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 | 2.000 2.002 2.001 1.997 2.000 2.003 2.001 1.997 2.000 2.000 2.000 1.997 2.003 2.003 2.001 | 1.40.E-12 7.17.E-12 9.81.E-12 5.10.E-12 2.00.E-11 1.59.E-11 7.46.E-12 4.74.E-11 3.14.E-11 2.35.E-11 1.92.E-11 5.66.E-11 4.24.E-11 3.13.E-11 1.15.E-11 |  |
| (U0.55Pu0.45)O2 | (Vauchy et al., 2015) | 1073 1273 1273 1273 | 1.9998 1.9992 1.9997 1.9999 | 1.5.E-16 3.7.E-14 2.0.E-14 4.5.E-15 |  |