## Slide 1
Fig.11D
 | Ti6Al4V |  |  | Ti2448 |  |  | Con |  | 
3 day | 131.794 | 130.7587 | 147.5196 | 59.30207 | 62.97261 | 61.13407 | 34.92129 | 34.05251 | 31.16841
7 day | 19.81395 | 19.53382 | 20.37476 | 18.1359 | 17.85686 | 17.85686 | 11.76403 | 11.2145 | 12.86526

## Slide 2
Fig.11E
 | Ti6Al4V |  |  | Ti2448 |  |  | Con |  | 
3 day | 15.56069 | 15.12107 | 16.22044 | 6.800926 | 7.455526 | 6.582811 | 5.057212 | 4.839441 | 4.186386
7 day | 7.673812 | 7.237283 | 6.800926 | 5.710783 | 5.275026 | 4.839441 | 3.968786 | 3.533716 | 3.75123

## Slide 3
Fig.11F
 | Ti6Al4V |  |  | Ti2448 |  |  | Con |  | 
3 day | 7.15609 | 6.626413 | 7.685689 | 9.538678 | 8.744656 | 10.06793 | 4.771938 | 4.506935 | 4.771938
7 day | 9.009349 | 8.744656 | 9.274023 | 16.67706 | 14.82772 | 15.09197 | 6.09666 | 5.831754 | 5.566829

## Slide 4
Fig.11G
 | Ti6Al4V |  |  | Ti2448 |  |  | Con |  | 
3 day | 36.18283 | 33.7237 | 31.53144 | 56.11491 | 59.86485 | 66.55702 | 11.84305 | 12.71099 | 13.1101
7 day | 124.1057 | 132.0762 | 116.0106 | 204.7396 | 238.5061 | 235.1406 | 63.8457 | 53.96157 | 58.30144

## Slide 5
Fig.11H
 | Ti6Al4V |  |  | Ti2448 |  |  | Con |  | 
3 day | 356.239 | 353.0237 | 329.1728 | 261.6573 | 263.7485 | 263.0513 | 129.9979 | 136.0427 | 134.3625
7 day | 220.0876 | 251.2196 | 262.7027 | 152.8908 | 146.8158 | 145.1302 | 60.93487 | 67.51253 | 64.22202

## Slide 6
Fig.11I
 | Ti6Al4V |  |  | Ti2448 |  |  | Con |  | 
3 day | 0.136059 | 0.159901 | 0.15307 | 0.237771 | 0.264147 | 0.229026 | 0.082249 | 0.095612 | 0.095612
7 day | 0.344531 | 0.296074 | 0.312151 | 0.628045 | 0.641703 | 0.57387 | 0.124207 | 0.137756 | 0.120829

## Slide 7
Fig.11J
 | Ti6Al4V |  |  | Ti2448 |  |  | Con |  | 
3 day | 10.74607 | 9.922605 | 11.36717 | 14.94346 | 13.4592 | 16.01365 | 8.291683 | 7.082502 | 7.685591
7 day | 12.40901 | 12.82809 | 11.78291 | 26.48108 | 30.44863 | 26.7118 | 9.922605 | 10.12797 | 10.95277

## Slide 8
Fig.S2C
CMD-Ti6Al4V | CMD-Ti2448
7.660319 | 7.388194
7.660319 | 8.477785
7.932626 | 7.388194

## Slide 9
Fig.S2D
CMD-Ti6Al4V | CMD-Ti2448
3.75123 | 3.968786
3.533716 | 3.533716
4.404028 | 3.968786

## Slide 10
Fig.S2E
CMD-Ti6Al4V | CMD-Ti2448
4.321422 | 4.056387
3.526259 | 5.38137
5.38137 | 3.261166

## Slide 11
Fig.S2F
CMD-Ti6Al4V | CMD-Ti2448
9.621429 | 7.353373
8.145538 | 8.804005
8.000474 | 8.656875

## Slide 12
Fig.S2G
CMD-Ti6Al4V | CMD-Ti2448
36.38806 | 17.21042
37.36632 | 34.75831
16.88638 | 37.36632

## Slide 13
Fig.S2H
CMD-Ti6Al4V | CMD-Ti2448
0.059007 | 0.063972
0.055702 | 0.055702
0.05405 | 0.062316

## Slide 14
Fig.S2I
CMD-Ti6Al4V | CMD-Ti2448
7.484228 | 8.900777
8.291683 | 7.685591
8.900777 | 8.089319